ALLUMINIO RESINOSO

VERNICE ALLUMINIO-RIFLETTENTE RESINOSA AL SOLVENTE

CARATTERISTICHE

ALLUMINIO RESINOSO è una vernice protettiva pigmentata con polvere di alluminio ed arricchita di resine in solventi, formulata per garantire un’ottima adesione ai supporti ed una durevole protezione nel tempo. Il giusto equilibrio fra i solventi utilizzati garantisce una brillantezza eccellente ed un bassissimo rapporto costo/mq.

CAMPI D’APPLICAZIONE

ALLUMINIO RESINOSO viene utilizzato generalmente per la protezione di coperture realizzate con membrane bituminose prefabbricate migliorandone l’aspetto estetico e contribuendo a ridurre l’assorbimento e la cessione di calore da irraggiamento grazie al suo alto potere di riflessione. Il suo elevato grado di adesione consente applicazioni anche su carpenterie metalliche.

MODALITÀ D’USO

ALLUMINIO RESINOSO è pronto per l’uso. Mescolare energicamente il prodotto nella sua confezione prima dell’applicazione. Le applicazioni possono essere eseguite a pennello, rullo o a spruzzo.

IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI

ELASTOMERO BITUMINOSI E SINTETICI

ADESIVI – PROTETTIVI

PRODOTTI CHIMICI PER L’EDILIZIA

SPECIFICHE TECNICHE

Colore indicativo:				 Alluminio brillante

Peso specifico:					 830 gr/lt +/- 3%

Essiccazione:	                                      Circa 1 ora a 20°C

(i tempi variano in relazione alla temperatura

ed al grado di umidità)

Resistenza agli agenti atmosferici:      Ottima

Pedonabilità:					 Buona

Consumo:		                                      da 0,100 a 0,200 Kg/mq

Confezioni:					 Secchi litri 5 – 10 – 20

Residuo secco:                                       100 gr/lt +/- 3%

Stoccaggio:                                             Negli imballi originali, 12 mesi dalla data di

produzione

AVVERTENZE

E’ sempre opportuno applicare ALLUMINIO RESINOSO su membrane bituminose impermeabili posate in opera da almeno 30gg. al fine di ottenere una omogeneità di brillantezza e di adesione. Il grado di brillantezza è molto influenzato dalla temperatura e dall’umidità dell’aria durante la posa in opera del prodotto. A temperature più alte risulterà molto più brillante. ALLUMINIO RESINOSO contiene solventi a norma di legge, infiammabili, tossici per inalazione ed indigestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore in luogo ben ventilato. Applicare il prodotto solo all’esterno o in ambienti molto ventilati. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Via Alessandro Volta, 70

70037 - RUVO DI PUGLIA (BA) Italia

Tel. +39 080 362 82 33 / +39 080 361 44 62

polymerbitsrl@gmail.com

info@polymerbit.it

Per ulteriori informazioni interpellare il nostro ufficio tecnologico. La società si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.